Многослойные трубы STABI   -  FV- PLAST
[image: image1.jpg]



	Тип трубы

Ширина Al фольги


	Диаметр

STABI трубы *
	Диаметр основной
трубы *
(D)
	Толщина стенки STABI трубы **

(S1)
	Толщина стенки основной трубы
(S)
	Диаметр после обрезки
	Толщина стенки после обрезки
	Внутренний

диаметр
входного отверстия

обрезного устройства

	
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм
	мм

	16 x 2,4

  56 мм
	18,20 +0,10 

-0,10
	16,40  +0,20

-0,00
	3,10

 +0,40

 -0,00
	2,40  +0,20

 -0,00
	16,00

 +0,30
	2,20

     +0,40
	18,40



	20 x 3,0

69 мм
	22,20

+ 0,10

- 0,10
	20,40

+ 0,20

- 0,00
	3,70

+ 0,40

- 0,00
	3,00

+ 0,20

- 0,00
	20,00

+0,30
	2,80

+0,40


	22,40

+ 0,10

- 0,00

	25 x 3,7

85 мм
	27,20

+ 0,10

- 0,10
	25,40

+ 0,20

- 0,00
	4,40

+ 0,50

- 0,00
	3,70

+ 0,30

- 0,00
	25,00

+0,30


	3,50

+0,50
	27,40

+ 0,10

- 0,00

	32 x 4,8

107 мм
	34,20

+ 0,10

- 0,10
	32,40

+ 0,20

- 0,00
	5,40

+ 0,60

- 0,00
	4,80

+ 0,30

- 0,00
	32,00

+0,30
	4,40

+0,60
	34,40

+ 0,10

- 0,00

	40 x 5,9

133 мм
	42,20

+ 0,10

- 0,10
	40,40

+ 0,20

- 0,00
	6,50

+ 0,70

- 0,00
	5,90

+ 0,40

- 0,00
	40,00

+0,40
	5,50

+0,70
	42,40

+ 0,10

- 0,00

	50 x 7,4

165 мм
	52,30

+ 0,10

- 0,10
	50,40

+ 0,20

- 0,00
	7,80

+ 0,80

- 0,00
	7,40

+ 0,50

- 0,00
	50,00

+ 0,50
	6,90

+ 0,80
	52,50

+ 0,10

- 0,00

	63 x 9,3

205 мм
	65,40

+ 0,10

- 0,10
	63,40

+ 0,20

- 0,00
	9,60

+ 0,80

- 0,00
	9,30

+ 0,60

- 0,00
	63,00

+ 0,60
	8,60

+ 1,00
	65,60

+ 0,10

- 0,00

	75 x 11,0

245 мм
	77,50

+ 0,10

- 0,10
	75,40

+ 0,20

- 0,00
	11,30

+ 1,10

- 0,00
	11,00

+ 0,80

- 0,00
	75,00

+ 0,70
	10,30

+ 1,20
	77,70

+ 0,10

- 0,00

	90 x 13,2

291 мм
	93,00

+ 0,10

- 0,10
	90,40

+ 0,20

- 0,00
	13,70

+ 1,30

- 0,00
	13,20

+ 0,90

- 0,00
	90,00

+ 0,90
	12,30

+ 1,40
	93,20

+ 0,10

-0,00

	110 x 16,2

356 мм
	113,60

+ 0,10

- 0,10
	110,40

+ 0,20

- 0,00
	17,80

+ 1,50

- 0,00
	16,20

+ 1,00

- 0,00
	110,00

+ 1,00
	15,10

+ 1,70
	113,80

+ 0,10

- 0,00


*
средняя величина диаметра
**
толщина стенки, измеренная по периметру в местах без перехлеста Al фольги и вне перфорирования
